SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT

Nawierzchnia ASFALTOWA

KOD  CPV 45233223

# 1.	WSTĘP

# 1.1.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST )  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z asfaltu.
1.2.	Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

# 1.3.	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni lanych - z mas bitumicznych.

# 1.4.	Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do  ruchu samochodowego.

    - Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z mas mineralno- bitumicznych.

1.4.3. Asfalt to materiał o barwie od brązowej do czarnej, konsystencji stałej lub półstałej, właściwościach wiążących, występujący w naturze lub produkowany z ropy naftowej.

    - Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, polskimi normami i z definicjami podanymi w S.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

# 1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

# 2.	MATERIAŁY

# 2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania i pozyskiwania, podano w S.00.00.00

  - Asfalt drogowy - wg PN – EN-12591:2002

  - Polimeroasfalt drogowy - wg PAD - 1997

  - Wypełniacz mineralny - wg PN - S - 96504 - 1961

  - Piasek ( naturalny ) - wg PN - B - 11113 : 1996

  - Piasek łamany - wg PN - B - 11112 : 1996

  - Mieszanka drobna granulowana - wg PN - B - 11112 : 1996

  - Grysy - wg PN - B - 11112 : 1996

Mieszanki asfaltu lanego nie potrzeba zagęszczać , układa się ona od razu szczelnie. Wytwarzanie i wbudowanie w nawierzchnię odbywa się zawsze na gorąco. Ułożenie asfaltu twardo lanego powoduje uzyskanie lepszej odporności na tworzenie się odkształceń ( np kolein ) w wysokiej temperaturze otoczenia , mniejszej kruchości w niskiej temperaturze, oraz lepszej szorstkości powierzchni. Uszorstnienie powierzchni jezdni uzyskuje się przez wtłoczenie w gorącą nawierzchnię grysów, osadzających się w cienkiej, wierzchniej warstwie zapraw

Podbudowa

Podbudowa powinna mieć projektowany profil, jej powierzchnia musi być sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń.

Wytwarzanie 
Asfalt twardolany powinien być wytwarzany w otaczarkach a dokładność dozowania poszczególnych składników powinna być następująca :

Asfalt +/-0,3%m/m

Wypełniacz+/-1%m/m

Kruszywo+/-2,5%m/m

Produkcja asfaltu twardolanego w otaczarce polega na oddzielnym podgrzaniu poszczególnych składników , następnie dozowaniu ich do mieszalnika w kolejności od najgrubszej frakcji do wypełniacza i otaczaniu lepiszczem. Mieszanie składników powinno odbywać się do uzyskania jednorodnej mieszanki, wszystkie ziarna powinny być otoczone.

2.2.	ASFALT

Przykładowo podane dwa rodzaje asfaltu.

2.2.1. ASFALT DROGOWY D-50

PKWiU 23.20.32-00.20
SWW 0245-511

Zastosowanie.
Asfalt drogowy D-50 przeznaczony jest do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych na gorąco i wykonywania z nich warstw nawierzchni drogowych.

Otrzymywanie.
Otrzymuje się go przez utlenianie pozostałości próżniowej z zachowawczej przeróbki ropy naftowej.

Pakowanie, przechowywanie i transport.
Asfalt drogowy D-50 przechowywany jest w ogrzewanych zbiornikach stalowych zamkniętych, zabezpieczonych przed dostępem wody. Sprzedawany jest w stanie ciekłym na gorąco w cysternach kolejowych i autocysternach.

Podstawowe, gwarantowane właściwości produktu

| WŁAŚCIWOŚCI | JEDNOSTKA | WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
| Penetracja w temperaturze 25 °C | Mm | 45 - 60 |
| Temperatura łamliwości | °C | n.w.-6 |
| Temperatura mięknięcia | °C | 42 - 57 |
| Temperatura zapłonu | °C | n.n.220 |
| Ciągliwość w 15 °C w 25 °C | cm cm | n.n. 20 n.n. 100 |
| Odparowalność | % | n.w. 1,0 |
| Spadek penetracji po odparowaniu | % | n.w. 40 |
| Ciągliwość po odparowaniu | Cm | n.n. 50 |
| Temperatura łamliwości po odparowaniu | °C | n.w. 4 |
| Zawartość parafiny | % | n.w. 2 |
| Zawartość stałych ciał obcych | % | n.w. 1,0 |
| Zawartość wody | % | n.w. 0,1 |

# 2.2.2. ASFALT DROGOWY D-35

PKWiU 23.20.32-00.20
SWW 0245-511

zastosowanie:
Asfalt drogowy D-35 przeznaczony jest do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych na gorąco i wykonywania z nich warstw nawierzchni drogowych.

otrzymywanie:
Otrzymuje się go przez utlenianie pozostałości próżniowej z zachowawczej przeróbki ropy naftowej.

pakowanie, przechowywanie, transport:
Asfalt drogowy D-35 przechowywany jest w ogrzewanych zbiornikach stalowych zamkniętych, zabezpieczonych przed dostępem wody. Sprzedawany jest w stanie ciekłym na gorąco w cysternach kolejowych i autocysternach.

Podstawowe, gwarantowane właściwości produktu

| WŁAŚCIWOŚCI | JEDNOSTKA | WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
| Penetracja w temperaturze 25 °C | Mm | 30 -40 |
| Temperatura łamliwości | °C | n.w.-4 |
| Temperatura mięknięcia | °C | 50 - 65 |
| Temperatura zapłonu | °C | n.n.220 |
| Ciągliwość w 15 °C w 25 °C | cm cm | n.n.10 n.n.50 |
| Odparowalność | % | n.w. 1,0 |
| Spadek penetracji po odparowaniu, | % | n.w. 40 |
| Ciągliwość po odparowaniu | Cm | n.n. 25 |
| Temperatura łamliwości po odparowaniu | °C | n.w. - 2 |
| Zawartość parafiny | % | n.w. 2 |
| Zawartość stałych ciał obcych | % | n.w.1,0 |
| Zawartość wody | % | n.w. 0,1 |

# 2.3.	Obramowanie

Krawężniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni asfaltowych powinny odpowiadać wymaganiom wg BN-66/6775-01 .

# 3.	SPRZĘT

# 3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3 jak w pkt. 2.2..

# 4. 	TRANSPORT

# 4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4

# 5.	WYKONANIE ROBÓT

# 5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w S.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

# 5.2.	Przygotowanie podbudowy

Podbudowę stanowi kamień łamany. Wymagania dotyczące podbudowy stanowi ST D-03.03.01.

# 5.3.	Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z asfaltu w odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywności podłoża.

Szczeliny podłużne należy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich szerokości oraz pośrodku jezdni, jeżeli szerokość jej przekracza 10 m lub w przypadku układania nawierzchni połową szerokości jezdni.

# 5.4.	Warunki przystąpienia do robót

Masę asfaltową można układać jeżeli temperatura otoczenia jest + 5C lub wyższa. Nie należy układać masy w temperaturze 0C lub niższej. Świeżo wykonaną nawierzchnię należy chronić w sposób podany w PN-S-96025,2000 .

# 6. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

# 6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S.00.00.0 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

# 6.2.	Badania przed przystąpieniem do robót

Rodzaj i zakres badań dla masy asfaltowej powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-S-96025.2000 „Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.” .

Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek.

Badania zwykłe należy przeprowadzić przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z wymaganiami normy.

# 6.3.	Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

# Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą PN-S-96025.2000.

Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją   0,5 %.

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, - 2 cm.

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta  w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm.

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. 	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. “Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. 	Jednostka obmiarowa

Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót.

Jednostka obmiarowa dla kostki: 1 m2 (metr kwadratowy).

# 8.	ODBIÓR ROBÓT

# 8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w S.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.